(0-8A-304-02)[2002.07]

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告                  2024年1月30日

| 部 門 |  | 職 稱 | 姓 名 |  | 出國地區 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一廠技服部 |  | 工程師 | 江富誠 |  | 大陸上海 |
| 出國類別 |  | 營業 受訓 其他 |  |  |  |
| 出國事由 |  | 例行訪視技服、產品推廣、客戶交流 |  |  |  |
| 出國期間 |  | 自 2024年1月23日 起 至 2024年 1月 25日 |  |  |  |
| 重 點 摘 要 | 1.參訪摘要： 1.1本次進行客戶技術服務、產品介紹與技術交流(共計2家廠商)。 1.2於1/23日拜訪俊妍，李國義經理表示Everanod Red L-01開槽使用一段時間後(約兩周)pH值會有劇烈跳動(由6.07.5左右)，添加pH控制劑後可以穩定約4周，詢問是否可以開發不需調整pH值(開槽及使用一段時間後續添補)的染料。 1.3有向俊妍李經理說明，鋁陽極染色在正常操作生產下，pH值會隨著時間增長而拉高是正常的，必須要藉由現場人員去進行控管，才可以穩定生產的品質；李經理表示理解，基於現場人員的期望，希望永光可以開發不需調整pH值的染料。 1.4於1/24日拜訪嘉善富士康，富士康王建中表示使用Everanod Red L-01 & Everanod Red 10搭配時，在不同材料(5052、6063)QUV Test結果差異大。 1.5向富士康及微軟人員表示因6字頭鋁材內含Si，所以皮膜生成連續面不佳，容易造成QUV Test結果較差，王建中表示認可，微軟鄧建龍希望永光可以配合再進行測試確認其結果是否與嘉善富士康相同。 1.6富士康王建中表示是否可以將目前使用的石墨色三支永光染料結合成一個單體的結構，用以改善均染性。因此有向其解釋，結合成一單體結構需重新研發，耗時長，且其單體結構推估會更巨大，導致上色能力下降。 2.結論： 本次拜訪富士康，發現微軟鄧建龍對於鋁陽極線上人員所提供的數據與資料抱持一定的懷疑性，並且對其人員不會主動去測試條件來解決遇到的問題，直覺認為都是染料造成異常感到不滿，因此，藉由與微軟溝通或是協助測試變成可以突破的面向。 |  |  |  |  |
| 申 請 單 位 | 廠(處)長： 經(副)理： |  |  |  |  |
| 董 事 長 |  |  |  | 總 經 理 |  |

昆山俊妍化工材料有限公司、嘉善富士康：

昆山俊妍化工材料有限公司會談重點：

時間：2024/1/23

地點：大陸昆山市

昆山俊妍化工材料(染料貿易商)：李國義 經理

上海明德：徐斌 副總

永光：江富誠

會談內容：

- 昆山俊妍化工材料有限公司，主要販售鋁陽極相關產品，如染料、前處理助劑與封孔劑，銷售區域在江蘇省轄內蘇州、昆山…等及上海市。

- 經過與李經理(表示有使用)溝通後，發現與吳振文經理(表示無使用)所轉述的狀況有明顯不同，造成在內部確認時無法有效驗證該狀況。

- 李經理表示永光染料容易發霉，其他公司的產品不會發霉，是否可以改善，根據此問題，當下回應永光染料皆依據法規容許內添加防黴劑，但仍需做好管理進行定時的過濾，減少黴菌對染槽壽命及鋁材表面的影響。其他公司的產品添加防黴劑的用量無法確認，若要使用過量，因有法規要求及人員操作安全性考量，無法配合製作。

- 李經理表示希望永光可以多開發有特性且不需調整pH值的染料，並說明Everanod Red L-01有高日光的特點，並且可以達到60 Kg/月的需求，是可以在市面上較好銷售的染料，其他像Everanod Green L-02也是另一支值得開發的產品。

- 李經理表示是否可提供當年度色卡進行參考，當下回應表示最新的色卡正在製作，後續完成後將通知各子公司，由業務依需求來請發。

嘉善富士康會談重點：

時間：2024/1/24

地點：大陸嘉善保稅區

嘉善富士康：王建中等五位

微軟：鄧建龍(視訊)、Yew Beng Ooi(視訊)

上海明德：范譯元經理

永光：江富誠

會談內容：

- 本次會議共計富士康內部人員王建中等五員、微軟鄧建龍(視訊)、Yew Beng Ooi(視訊)就使用永光鋁陽極染料遇到的問題進行討論交流。

- 微軟鄧建龍要求富士康王建中提供兩種材質鋁片5、6字頭、大紅色配方(Everanod Red L-01 & Everanod Red 10)及允收規格給永光，希望永光可以協助進行QUV Test再確認。

- 富士康王建中表示使用永光染料染出之產品，其抗指紋加工後，表面會浮現藍光，特性不佳；職表示抗指紋加工與封孔處理有關，與染料本身沒有關係，並與富士康王建中確認接觸角符合規格，沒有不合格問題，而表面浮現藍光，主因是永光染料染色後飽和度高，所以表面有油光時，會浮現藍光，建議可以將染色力度降低就可以解決該問題。

- 富士康王建中表示染出各組裝部位測色值都在規格內，但是目視有色差，是否可以解決；職表示這是因為每個位置的光澤、光源不同導致目視的差異，所以如果要解決差異，勢必各部位的染色允收規格要變異，並且染色配方會有所不同，富士康王建中表示認可。

- 富士康王建中表示石墨色染色表面有雷雕或是凹痕的地方，染色時會比較深，認為是Everanod Black 02不均染所導致；職表示雷雕或是凹痕的地方因為陽極會比較集中，所以染色會比較深，並不是Everanod Black 02不均染所導致，建議可以調整陽極條件，讓陽極皮膜上的生成較均勻來改善，或是降低上色速率，提高均染性。